细长的固定点小室：水银到铜

关键特点：

可用的细长小室是用金属和玻璃两者的覆层，从水银到铜沸点。一个仪器的量程可用来去提供物有所值的ITS-90固定点实现。

- 极端纯净 >99.9999% 6N

- 35年多的历史

- 用于最佳实现

附加信息

Water水

B8 30 130小室是小的足以与便携的干燥区域融为一体的，如Venus金星和Europa土卫二型号。对于大的区域，如Oceanus海洋之神，推荐B 12 46 210，它增加了沉浸深度。

Gallium and Mercury Cells镓和水银小室

如B8小室细长的镓小室能被使用在便携的区域，如Venus金星和Europa土卫二，或者用移动的液池。Hydra 和 Orion有附件用于支撑小室。

Indium to Copper铟到铜

细长的小室已经被持续地使用，自从它们在1990年被引入以来。该小室的制造始终采用超等质量的石墨和6N (99.9999%)纯金属。在实验室里进一步投资之后，获得更小的来自UKAS的不确定性，我们检讨和进一步精致我们的金属镀层小室的量程，以提供更好的精度和性能。小室的新的专业量程有更多的金属在内部以提供一个作用沉浸深度在160mm的金属。

Metal Clad金属镀层

生产了第一个金属镀层小室在1990年，有许多经验在制造和校准高质量的验证金属镀层小室。金属镀层小室被推荐用于所有的点：从铟到铝。

Quartz Clad石英镀层

这些小室被推荐用于银和铜沸点，同时可用于更低温度点的金属镀层版本被推荐，他们是经久耐用的，有相同的性能和更经济实惠的。

Equipment for Slim Cells装备细长小室

细长的小室能被使用在相同的仪器作为更大的小室，更大的沉浸深度将给出更低的不确定性。

数据表和资源

- 细长的固定点小室数据表。

- 固定点用于热校准实验室（庆祝10年的细长小室生产）

- 一个采用ITS-90固定点小室做绝对校准。